[image: image1.png]Stuxs



    实 验 报 告          
化工学院        材料化学系       2007级       
实验题目：三聚氰胺与甲醛聚合反应            2010.10.28
	一、 实验目的

1. 了解三聚氰胺与甲醛聚合反应的机理及其应用。

2. 熟悉三聚氰胺与甲醛反应的实验条件及操作步骤。

二、 实验原理

三聚氰胺与甲醛可以在酸性条件下发生缩合反应，反应通过控制单体组成和反应程度先得到可溶性的预聚体，即三聚氰胺的三羟甲基化合物，通过加入有机碱三乙醇胺控制溶液的pH为8-9，使预聚物稳定，在热的作用下通过层压得到羟甲基脱水缩合形成的交联聚合产物——层压板。

[image: image2.emf]N


C


N


C


N


C


N


H


2


H


2


N


N


H


2


N


C


N


C


N


C


N


H


C


H


2


O


H


H


O


H


2


C


H


N


N


H


C


H


2


O


H


N


C


N


C


N


C


N


(


C


H


2


O


H


)


2


(


H


O


H


2


C


)


2


N


N


(


C


H


2


O


H


)


2


3


H


C


H


O


O


H


-


3


H


C


H


O


O


H


-




N

C

N

C

N

C

NH2

H

2

N

NH

2

N

C

N

C

N

C

NHCH2

OH HOH

2

CHN

NHCH

2

OH

N

C

N

C

N

C

N(CH

2

OH)

2

(HOH

2

C)

2

N

N(CH

2

OH)

2

3HCHO

OH

-

3HCHO

OH

-


三、 实验药品及仪器

三聚氰胺                 31.4950g

甲醛水溶液（36%）       50ml

乌洛托品                 0.1211g

三乙醇胺                 4滴

三颈瓶                   1套

搅拌器                   1套

温度计                   2支

回流冷凝管               1支

滤纸  夹子               15张

量筒（10ml）             1支

培养皿                   1个

四、 实验步骤及现象
实验步骤

实验现象

1. 往三颈瓶中加入50ml甲醛溶液和0.12g乌洛托品，搅拌使之充分溶解，再在搅拌下加入31.5g三聚氰胺，继续搅拌5min。

乌洛托品为白色晶体，搅拌后溶于甲醛溶液，三聚氰胺为白色粉末，加入甲醛中搅拌得白色乳状液体，由于水浴装置的插头没插好，加入三聚氰胺后在室温下搅拌了接近12min。
2. 升温至80℃开始反应，待反应体系转清后约15min，用2ml水与2ml反应液混合测定沉淀比。
随着反应的进行，反应液由乳白色转变为无色透明状液体，开始测定沉淀比时，混合溶液经震荡后很快由浊转清，如果加入过量的水，体系又开始变浑浊。反应45min后，沉淀比达到2:2，混合溶液不再转清。
实验步骤

实验现象

3. 沉淀比达到2:2时，立即加入4滴的三乙醇胺，搅拌均匀后撤去水浴，反应结束。
加入三乙醇胺后反应也仍为无色透明状。
4. 纸张的浸渍

   将预聚物倒入培养皿中，将15张滤纸分别投入语句物中浸渍1-2min，浸渍均匀透彻后用镊子取出，并用玻璃棒小心将多余的预聚物刮去，用夹子夹住固定在绳子上晾干。
预聚物有一定的粘性，浸渍后滤纸变得通透，纸张稍显发硬。
五、 实验过程现象讨论
1. 反应液由乳白色变为澄清

答：这主要是由于三聚氰胺单体不溶于水，使得反应液开始时为乳白色液体，反应开始后，三聚氰胺单体与甲醛反应生成三聚氰胺羟甲基化合物，引入的羟甲基增加了反应单体的水溶性，使得单体溶于水，反应液变得澄清。

2. 测定沉淀比时如果水的量过多，会使得溶液变浑浊

答：水不是反应液的良溶剂，如果加入水的量过多，会导致预聚产物的析出。所以在测定沉淀比时必须严格控制水和预聚物的体积比为2 : 2，否则可能会导致反应不完全或过度。

3. 预聚产物有一定的粘性

答：反应单体引入羟甲基之后，反应单体与反应溶液形成了比较多的氢键，使得反应液的粘性增强，表现为从三颈瓶倒出来的预聚物流动比较慢，粘性较大。

六、 思考题

  1. 本实验加入三乙醇胺的目的？为什么要保持反应体系的pH为8-9 ？
答：反应预聚物在pH8-9时才能稳定存在，三乙醇胺是有机碱，加入到反应体系中可以维持反应液的pH在8-9，稳定生成的三聚氰胺羟甲基预聚物。


